#### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### CZĘŚĆ  OGÓLNA

| Nazwa nadana przez zamawiającego | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL IM GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa kodu dotycząca robót | PRACE BUDOWLANE | Kod CPV | 45000000-7 |
|  | PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDOWY SZKÓŁ | Kod CPV | 45214200-2 |
|  | SZKOŁY ŚREDNIE | Kod CPV | 45214220-8 |
| Adres obiektu | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE |  |  |
| Nazwa i adres zamawiającego | Starostwo Powiatowe w Suwałkach |  |  |
| Autor opracowania |  |  |  |
| Data opracowania | 2009 r |  |  |

1.  WSTEP

1.1. Charakterystyka  obiektu

Na działce została zaprojektowana rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkól im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

#### 1.2  Cele  opracowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w  zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót)

#### Opracowanie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) ma na celu polepszenie jakości robót i przyspieszenie realizacji budów. ST umożliwia efektywne działania kontroli i akceptacji robót budowlano montażowych w poniższym zakresie:

#### 1/ dokonania płatności pod warunkiem, że realizacja robót była zgodna z procesami zastosowanymi przy ich wykonywaniu, które zamawiający podał w specyfikacji,

#### 2/ zaakceptowania albo odrzucenia robót w zależności od wyników badań gotowego produktu, ustalenia  w specyfikacji warunków granicznych, przy których można akceptować roboty ( z pełną zapłatą ), chociaż nie odpowiadają w pełni wymaganiom specyfikacji,

#### 3/ możliwość zmniejszania płatności za roboty częściowo nie odpowiadające kryteriom jakościowym specyfikacji,

#### 4 / wyrywkowego pobierania próbek z gotowego produktu, mając na względzie kryteria decyzyjne zapłaty, uwzględniające statystyczną zmienność właściwości tkwiących w gotowym produkcie oraz metodach badań,

#### 5/ kontrolowania jakości wykonania robót w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakończeniu elementu robót) i pełnej zapłaty po spełnieniu wymagań etapowych i końcowych

(§ 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej,  specyfikacji technicznych wykonania   odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno- użytkowych Dz U z 2004 nr 202 popz 2072

1.3. Zakres i forma opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH została opracowana w  oparciu o Rozdział 3 (Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno- użytkowych]. Zgodnie z wymogami rozporządzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLAANYCH zawiera niżej wymienione obligatoryjnie wymagane części [rozdziały]

- O. CZĘŚĆ OGÓLNA ( §14.1 )

- O.2.Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego (§14.1 ust 1a)

- O.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST (§14.1 ust 1b)

- O.4.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych (§14.1 ust 1c)

- O.6.Informacja o terenie budowy (§14.1 ust 1d)

- O.8.Informacja o kodach CPV (§14.1 ust 1e)

- O.9.Definicje i pojęcia użyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (§14.1 ust 1f)

- O.10.Dokumenty odniesienia (§14.1 ust 10)

- O.11.Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (§14.1 ust 2)

- O.12.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn (§14.1 ust 3)

- O.13.Wymagania dotyczące środków transportu (§14.1 ust 4)

- O.14.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót (§14.1 ust 7)

- O.15.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących (§14.1 ust 9)

- O.16.Częściowe odbiory robót

- O.17.Końcowy odbiór robót

- O.18.Pogwarancyjny odbiór robót

- SST.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT      zawierające :

- wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem wykończenia

poszczególnych elementów ,tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

niezbędne informacje odcinków robót, przerw i ograniczeń a także wymagania

specjalne.(§14.1 ust 5)

-opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbioru wyrobów i robót budowlanych nawiązaniu do   dokumentów odniesienia (§14.1 ust 6)

-opis sposobu odbioru robót budowlanych (§14.1 ust 8)

O.CZĘŚĆ OGÓLNA

(§14.1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji  technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowych )

O.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt O.1.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie projektowanych [odpowiednich] cech eksploatacyjnych obiektu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBÓT opracowane są w

oparciu o obowiązujące akta prawne, normy, normatywy, wytyczne, warunki techniczne

wykonania i odbioru robót .

O.2. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego

(§14.1 ust 1a  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r)

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL IM GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE

O.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST

(§14.1 ust 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r)

Przedmiot i zakres robót (wyszczególnienie robót podstawowych stanowiących pewien określony    stopień scalenia robót możliwy do odebrania pod względem ilości i wymagań jakościowych) objętych  niniejszą SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) stanowią  wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem  robót wyburzeniowych określonych części istniejącego ogrodzenia terenu; oraz wykonaniem nowych  fragmentów ogrodzenia przebiegającego na granicach aktualnie wytyczonych granic działek.

ST obejmuje następujący podstawowy zakres robót

1/ Roboty przygotowawcze obejmujące między innymi

-tymczasowe ogrodzenie terenu budowy.

2/ Roboty budowlane

O.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

i robót tymczasowych

(§14.1 ust 1c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  )

Do robót tymczasowych zalicza się;

1/ Wykonanie rusztowań [koszt w ramach dokumentacji projektowej opłaca Zleceniodawca]

2/ Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczenie stref  niebezpiecznych dla osób postronnych [koszt Wykonawcy] ,

O.5.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu UMOWY będzie  zawierać następujące części:

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany, architektoniczny

- Projekt budowlany, konstrukcyjny

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -  ST

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca  zobowiązany jest w cenie UMOWY opracować następującą Dokumentację

- 	Projekt organizacji ruchu i objazdów tymczasowych na czas budowy

- 	Harmonogram robót

- 	Projekt zaplecza technicznego budowy.

O.5.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zleceniodawcę stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

O.5.2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

O.5.3. Zleceniodawca  będzie wymagał  od  Wykonawcy i Podwykonawców by wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały były zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

O.5.4.. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną przez  Wykonawcę i Podwykonawców  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

O.5.6.Propozycje zmian materiałów w stosunku wymagań określonych w SIWZ i załączonych do SIWZ   dokumentacji projektowej [wyszczególnionej w pkt O.5] i SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST), mogą być zgłoszone przez Wykonawcę [w formie pisemnego zapytania] w trakcie postępowania przetargowego. Zgłoszone przez Wykonawcę propozycje zmian muszą  zawierać porównanie parametrów technicznych proponowanych materiałów w zamiennych stosunku do parametrów określonych w dokumentacji projektowej .

Zleceniodawca może wyrazić zgodę na propozycję zgłoszone przez Wykonawcę po uzyskaniu pozytywnej  opinii autora projektu. Stanowisko Zleceniodawcy zostanie przekazane w formie pisemnej [lub w formie  faxu do wszystkich uczestników przetargu.

W przypadku nie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy ,Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.

O.6. Informacja o terenie budowy

(§14.1 ust 1d  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )

O.6.1.Informacja o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL IM GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE.  Wjazd na teren budowy przez bramę  od ulicy utwardzonej.

O.6.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona własności publicznej i prywatnej.  Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę własności prywatnej i publicznej znajdującej się na terenie budowy w zakresie określonym w protokole przekazania terenu budowy.

### O.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostrożności

i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

### O.6.4.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko

### O.6.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

O.6.6.1. Szczególne wymagania bezpieczeństwo i higiena pracy przy montażu j konstrukcji 	żelbetowych

Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac

Wykonawca ma obowiązek dopuszczenia do robót montażowych na wysokości wyłącznie pracowników posiadających aktualne lekarskie badania kontrolne dopuszczające pracowników do robót na wysokościach

- Monterzy konstrukcji podlegają brygadziście i majstrowi kierującemu pracami.

- Przy montażu należy się posługiwać sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym

- Pracownicy powinni przestrzegać szczegółowych instrukcji dotyczących BHP, opracowanych przez Wykonawcę

- Pracownicy pracujący na pomostach i przejściach na poziomie powyżej 2,0 m ponad terenem muszą być zabezpieczeni barierką o wysokości 1,10 m złożoną z deski. krawędziowej, poręczy ochronnej i bezpiecznego wypełnienia między nimi. Pomosty i przejścia muszą odpowiadać przewidywanym obciążeniom.

- Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarzniętych lub zakleszczonych elementów i elementów o nieznanej masie.

- Przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta (14 m/s - ok. 50 km/h) należy przerwać  roboty  montażowe

- Przy wykonywaniu robót na większej wysokości (ponad 2,0 m) pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji masztu . Zalecane jest korzystanie z aparatów bębnowych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

- Zabrania się pracownikom przebywania pod zawieszonym ciężarem, bezpośredniego ręcznego podtrzymywania lub kierowania zawieszonym ciężarem, poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia lub opuszczania

### O.6.7  Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### O.6.8.  Przekazanie terenu budowy

1/ Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  [  umowie ]  przekaże Kierownikowi  Budowy [  Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ,

2/ Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Kierownikowi Budowy [Wykonawcy]  równocześnie z przekazaniem terenu następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa 1 egz.

- SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [ST] – 1 egz.

- Dziennik  budowy

O.6.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1/  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsca na terenie budowy na zlokalizowanie:

obiektów tymczasowych zagospodarowania budowy w tym:

- obiektów z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi [WC]

- obiektów magazynowych: zamkniętych magazynów, otwartych składowisk.

2/ Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsca na zlokalizowanie

- składowisk służących do składowania gruzu z rozbiórek

- składowisk służących do składowania złomu metalowego.

3/ Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii elektrycznej. Sposób opłaty za zużyta wodę, odprowadzenie ścieków oraz energię elektryczną określona zostanie w  Protokole przekazania terenu budowy przy zachowaniu poniższych zasad:

- Opłata ryczałtowa - za zużytą przez Wykonawcę wodę, ścieki, energię cieplną na ogrzewanie

- Opłaty wg wskazań podliczników [licznik elektryczny, wodomierz] za zużytą energią elektryczną,  wodę i odprowadzone ścieków, energię cieplną na ogrzewanie .

4/  Przejęcie terenu budowy powinno się odbyć w formie protokolarnej. Protokół powinien mieć formę protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym należy określić kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazał. W protokole powinny się też znajdować wskazówki dla Kierownika  budowy.

O.6.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W trakcie przekazania terenu budowy należy uzgodnić z Zleceniodawcą ograniczenie miejsc  parkingowych ze względu na wykonywanie robót.

### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - zostanie określone w protokole przekazania terenu budowy

### O.6.11. Zabezpieczenie terenu budowy  [ogrodzenie]

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników obiektu i innych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, Wykonawca uzgodni ze Zleceniodawcą w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

### O.6.12 Zabezpieczenie chodników i jezdni

### Zakres zabezpieczenia istniejących na terenie budowy chodników i jezdni na terenie budowy -  zostanie określone w protokole przekazania terenu budowy

### O.6.13. Ochrona i utrzymanie robót

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i z  wszelkie materiały [wyroby budowlane] i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  Zleceniodawcę.

### O.6.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

1/  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

2/ Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zleceniodawcę o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
	Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru

O.6.15. Wykopaliska

## Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

O.7  Dokumenty Budowy

## O.7.1. Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

- załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  nadzoru .

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów   	robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
     robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
      podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

O.7.2.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru

O.7.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się  ponad to następujące dokumenty:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę ,

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły częściowego odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

f )  korespondencję na budowie.

O.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

O.8.  Informacja o kodach CPV

( §14.1 ust 1e  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września  2004r)

Wymagania ogólne zawarte w CZĘŚCI OGÓLNEJ należy rozumieć i stosować

w powiązaniu z niżej wymienionymi SZCZEGÓŁOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [SST]:

| OZNACZENIE W SST | KOD CPV | NR ST w PRZEDMIARZE ROBÓT | ZAKRES SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ( SST ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | 45111000-8 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| Z.1 | 45111100-0 | ST-0001 | Roboty przygotowawcze, |
| Z.2 | 45262212-0 | ST-0003 | Ręczne roboty ziemne |
| Z.3 | 45262212-0 | ST-0002 | Zmechanizowane roboty ziemne |
| Z.4 | 45262212-0 | ST- 0002 | Zasypywanie i zasypywanie wykopów |
| Z.5 | 45262212-0 |  | Odbiór robót ziemnych |
| R | 45111000-8 | ST-0007 ST-0012 ST-0017 ST-0034 | ROBOTY DEMONTAŻOWE |
| B | 45212225-9 |  | ROBOTY BUDOWLANE |
| B.1 | 45262210-6 | ST-0004 | Roboty fundamentowe |
| B.2 | 45421150-0 | ST-0004 | Deskowanie |
| B.3 | 45262310-7 | ST-0004 | Zbrojenie konstrukcji z betonu |
| B.4 | 45262300-4 | ST-0004 | Roboty betoniarskie |
| B.5 | 45262320-0 | ST-0011 | Podłoża betonowe |
| B.6 | 45262321-7 | ST-0011 | Betonowe podkłady pod izolację |
| B.7 | 45262500-6 | ST-0006 ST-0028 ST-0036 | Roboty murowe |
| B.8 | 45410000-4 | ST-0009 ST-0016 ST-0023 ST-0035 | Roboty tynkarskie |
| B.9 | 45321300-3 | ST-0001 ST-0008 | Izolację cieplne i akustyczne |
| B.10 | 45430000-0 | ST-0011 ST-0019 | Posadzki |
| B.11 | 45441000-0 | ST-0013 ST-0021 | Roboty malarskie |
| B.12 | 45442000-7 | ST-0019 ST-0026 | Okładziny |
| B.13 | 45214200-2 | ST-0005 | Żelbetowe elementy prefabrykowane |
| B.14 | 45320000-6 | ST-0008 ST-0027 | Izolacja powłokowe do ochrony przeciwwilgociowej |
| B.15 | 45321000-3 | ST-0013 ST-0024 ST-0027 | Ocieplenie ścian |
| B.17 | 45241100-5 | ST-0012 ST-0030 | Ślusarskie elementy budowlane |
| B.18 | 45421100-5 | ST-0010 ST-0017 ST-0018 ST-0020 | Stolarka okienna, drzwiowa |
| B.19 | 45422000-1 | ST-0100 | Roboty ciesielskie |
| B.20 | 45261213-0 | ST-0007 | Krycie dachu blachą trapezowa |
| B.21 | 45261300-7 | ST-0007 ST-0037 | Obróbki blacharskie, rury i rynny spustowe |
| B.22 | 45262100-2 | ST-0014 | Rusztowania |

O.9. Definicje i pojęcia użyte w Dokumentacji  projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT

( §14.1 ust 1f  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004)

O.9.1. Definicje użyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

Użyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT, wymienione poniżej definicje, należy rozumieć następująco:

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności  wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany  jest stosowany, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

<>  BIOZ –  Opracowany przez Kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót budowlanych na terenie budowy. Zakres BIOZ określa art. 21a [ustawa Prawo budowlane ]

<>  Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowana lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych lub teletechnicznych

<> Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi

<>  Decyzja o pozwoleniu na budowę - wydawana przez właściwy organ budowlany na prowadzenie  robót    budowlanych   [  ustawa Prawo budowlane art. 28, 32, 33]

<> Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

<> Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

<>  Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kablowej.

<> Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

<> Dziennik  Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  nadzoru, Wykonawcą [Kierownikiem budowy, Kierownikiem robót] i Projektantem. Dziennik  Budowy jest wymagany przy realizacji robót budowlanych na podstawie decyzji o Pozwoleniu na budowę  wydana przez właściwy organ budowlany,

<> Europejska aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

<> Inspektor  Nadzoru inwestycyjnego - osoba [osoby] wyznaczone przez Zleceniodawcę spełniająca

obowiązki nadzoru inwestorskiego określone w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych                   Zakres obowiązków Inspektora nadzoru Nad określa art. 25, 26 [ustawa Prawo budowlane]

<> Instalacje  wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym

<> Kierownik Budowy - jest jednym z uczestników procesu budowlanego.

Jest osobą odpowiedzialna za  prawidłowe wykonanie obiektu budowlanego w sposób zgodny z dokumentacją projektową, przepisami, PN, oraz ST. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wszystkie  zdarzenia na terenie budowy. Ustalenie Kierownika Budowy jest  fakultatywne. Zakres obowiązków  Kierownika Budowy   określa  art. 22, 23. [ustawa  Prawo  budowlane]

<>   Kierownik Robót  - jest wyznaczony przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do kierowania  specjalistycznymi robotami w tym robotami związanymi z instalacjami sanitarnymi. elektrycznymi itp. jest  jednym z uczestników procesu budowlanego. Jest osobą odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie  określonych robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową, przepisami, PN, oraz ST.

<>  Krajowa deklaracja zgodności -oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą  techniczną. Jest to dokument niezbędny do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym.

<> Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową STi, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru .

<> Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej.

<>  Obiekt - budynek. budowla inżynierska, . instalacja bądź urządzenie techniczne lub technologiczne, które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję.

<>  Odbiór  częściowy - techniczny odbiór robót podlegających zakryciu, polegający na sprawdzeniu  zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, oraz zgodności z innymi  wymaganiami określonymi w SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

<> Odbiór  końcowy  obiektu  -  komisyjny  odbiór  zakończonych robót na obiekcie, przeprowadzony po  zgłoszeniu  w  Dzienniku  Budowy przez  Wykonawcę  zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora  nadzoru.

<>  Odbiór  międzyoperacyjny - techniczny odbiór nie zakończonych elementów robót. Przeprowadzane  w przypadkach, jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub  innego Wykonawcy lub Podwykonawcy .

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

<>   Podwykonawca – jednostka  wykonującą roboty na obiekcie na podstawie umowy z Wykonawcą [Generalnym  Wykonawcą  ]

<>  Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.

<>  Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.

<>  Producent - jednostka produkcyjna wytwarzająca produkt budowlany, należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta.

<> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
Zakres  obowiązków  Projektanta   określa  art.  20,  21 [ustawa  Prawo  budowlane]

<> Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym      istniejącego połączenia.

<>  Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu  będącego przedmiotem Robót.

zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym,

<>  Sprzedawca - podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym.

<>  ST - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

<>  STOR - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

<>  SST – SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHYCH

<>  Szafka ( kablowa ) - obudowa z umieszczoną  wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń  kablowych, urządzeń zabezpieczających i urządzeń dopasowujących .

<> Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii  prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

<> Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

<>  Użytkownik -  instytucja  eksploatująca  obiekty   po  przekazaniu  do  użytku.

<>  Właściwy  organ  -  organy   nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwością

<>  Wykonawca -  [Generalny Wykonawca] jednostka produkcyjna [przedsiębiorstwo] , wykonująca  określony zakres robót wynikający z umowy zawartej z Zamawiającym.

<>  Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,- wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa budowlanego.

<> Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku. Obiektu.

<>  Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie. przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej,

<>  Zleceniodawca – Inwestor  finansujący budowę  .

<>   Znak budowlany -  zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że  dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo aprobatą techniczną.

O.9.2. Skróty użyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Użyte w SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                    i Dokumentacji projektowej wymienione poniżej skróty [symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów , należy rozumieć następująco:

- BIOZ - PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej

- NN - Niskie napięcie

- PCW, PCV - Polichlorek winylu

- PE – Polietylen

- PN - Polska Norma

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości

- ST - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- STOR - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SST - SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

- ZN - Zakładowa Norma

O.10. Dokumenty odniesienia 
Podstawa opracowania

- SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

( §14.1 ust 10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )

O.10.1. Wykaz ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawnych

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414] art. 62 ust 1c;  art. 62 ust. 6.1;  art. 62 ust. 6.2.

2/ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [Dz. U. 93 poz. 888]

3 Ustawa  z dnia  29,08,1997 r  o  zmianie  ustawy  o  kształtowaniu  środowiska  oraz  zmianie  niektórych  ustaw [ Dz. U.  nr 113  poz  885 ]

4/  Ustawa  z  dnia  12  września 2002  r o  normalizacji   [ Dz U  z  2002  r nt 169  poz 1386 ]

5/  Ustawa  z dnia  10  sierpnia  2002  r  o  systemie  zgodności   [ Dz. U.  nr 166 poz 1360 ]

6/  Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa   z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków  technicznych, odpowiadać  jakim powinny budynki  i  ich  usytuowanie. [ Dz. U. nr 10 poz. 46 ]

7/ Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków   technicznych jakim  powinny  odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [  Dz. U nr 75  poz.  690 ].

8/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków   [ Dz. U. nr 74  poz.  836 ]

9/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3  kwietnia 2001 r w sprawie  obowiązku  stosowania  niektórych Polskich  norm  dla  budownictwa [ Dz. U  nr 38  poz. 456 ]

10/  Ustawa   Prawo  zamówień  publicznych   [  Dz. U. z 2004 r  nr 19 poz.  177  nr  96  poz. 956,  nr  116 poz. 1207,  nr  145 poz. 1537 ]

11/  Ustawa  o  zamówieniach  publicznych 3  lipca 1998 r  [ Dz.U. 1998 r nr 119  poz. 773 ]

12/  Rozporządzenie Ministra SWiA  z dnia  26,02,1999 w  sprawie  metod i podstaw  kosztorysu  inwestorskiego

13/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

14/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru  robót  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego.    (  obowiązuje  od 2,10,2004)

15/  Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  22  kwietnia  1998  r  w  sprawie   wyrobów   służących   do  ochrony przeciwpożarowej,  które  mogą   być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania   wyłącznie  na  podstawie   certyfikatu  zgodności  [  Dz. U. nr 55  poz.  362 ]

16/  Pismo  Komendy  Głównej  Straży  Pożarnej   z  dnia  21  listopada  2002  r   nr  BZ-IV-0262/68/2002  o  deklarowanym    stopniu   rozprzestrzeniania  ognia.

17/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504

i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

18/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania

kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz. 866).

19/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń. instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) - obowiązuje od 21.06.2003 r.

20/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców

(Dz. U. Nr 85, poz. 957)

21/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców

(Dz. U. Nr 77, poz. 877)

22/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)

23/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

(Dz. U. Nr 17, poz. 158)

24/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

(Dz.   U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7)

25/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu

Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

(Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz. 517 oraz z 2002 r. Nr 231, poz. 1950).

26/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania

pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze

mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

27/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 I W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, p02 38, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).

28/  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

(Dz. U. Nr 12C poz. 581 oraz z 2001 r. Nr 71. poz. 741).

29/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

(Dz. U. Nr 138. poz. 1554).

30/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoróv wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania: nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 120, po. 1127) - obowiązuje od 11.07.2003 r.

31/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowe~ zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - obowiązuje ( 11.07.2003 25]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

31/ Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków

technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności   (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

32/  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w prawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

33/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, poz. 256).

34/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

35/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) - obowiązuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjątkiem rozdziału 2 (systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych) i rozdziału 3 (znakowanie CE), które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

36/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pozo 637).

37/ Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Judzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

38/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - obowiązuje od 11.07.2003 r.

39/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

40/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - obowiązuje od 11.07.2003 r.

41/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zamiany sposobu użytkowania obiektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120~ poz. 1131)

42/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

43/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

44/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania

(Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13. poz. 121).

45/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

46/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

(Dz. U. Nr 121, poz. 1139) - obowiązuje od 26 lipca 2003 r

47/ Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.

48/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360

oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

49/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

50/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,)

51/ Rozporządzenie Rady Ministrów Z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicmych podlegających dozorowi technicznemu

(Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z 2003r. Nr 28, poz. 240 )

52/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

(Dz. U. 79,  poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)

53/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

54/  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz. U. Nr 80, poz. 912)

55/  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

56/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. z 19  marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowiązuje od dnia 20 września 2003 r.

57/ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,

poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz.

1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004r. ,poz. 76)

58/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

59/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) -

60/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

61/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania

oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

62/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91,

63/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 79,

poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)

64/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

65/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

66/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

67/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. z 19  marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowiązuje od dnia 20 września 2003 r.

68/ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,

poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz.

1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 orazz2004r.NrlO,poz. 76)

69/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

70/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) -

71/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

72/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania

oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

73/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91)

O.10.2.  Wykaz Norm

O.10.2.1. Normy państwowe PN.

| PN-91/B-01010 | Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych wielkości. |
| --- | --- |
| PN-70/B-01025 | Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych |
| PN-60/B-01029 | Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach |
| PN-60/B-01030 | Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych |
| PN-88/B-01040 | Rysunek konstrukcyjno budowlany – zasady ogólne |
| PN-82/B-02010 | Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem |
| PN-77/B-02011 | Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem |
| PN-87/B-02013 | Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe – obciążenie oblodzeniem |
| PN-80/B-03040 | Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-88/B-03004 | Kominy murowane i żelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-80/B-03040 | Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-ISO 9836-1997 | Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych |
| PN-68/B-10020 | Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania. |
| PN-89/B-04620 | Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja |
| PN-75/B-12001 | Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła |
| PN-74/B-12002 | Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka |
| PN-74/B-12009 | Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny – wspólne wymagania i badania. |
| PN-88/B-30000 | Cement portlandzki. |
| PN-88/B-30001 | Cement portlandzki z dodatkami. |
| PN-EN-196-1 | Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości |
| PN-EN-196-2 | Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu |
| PN-EN-196-3 | Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości |
| PN-90/B-30020 | Wapno. |
| PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykle |
| PN-74/B-24620 | Lepik asfaltowy na zimno. |
| PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco |
| PN-76/B-24628 | Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych |
| PN-91/B-27618 | Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego |
| PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| PN-B-30041 | Spoiwa gipsowe - Gips budowlany |
| PN-80/B-02480 | Piasek drobny, średni i gruby |
| PN7/D-95017 | Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. |
| PN-75/D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-72/D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-59/M-82010 | Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. |
| PN-88/M-82121 | Śruby ze łbem kwadratowym |
| PN-88/M-82151 | Nakrętki kwadratowe. |
| PN-72/M-82503 | Wkręty do drewna ze łbem stożkowym |
| PN-72/M-82505 | Wkręty do drewna ze łbem kulistym. |
| PN-70/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym |
| PN-B-24008 | Masa uszczelniająca |
| PN-EN 104 | Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – Oznaczanie odporności na szok termiczny |
| PN-EN 106 | Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - Grupa A |
| PN-EN 177 | Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < = 6% |
| PN-B-12061 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne |
| PN-81/B-89002 | Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z poli (chlorku winylu). |
| PN-78/B-89004 | Materiały podłogowe z polichlorku winylu) wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej - arkusze i płytki |
| PN-89/B-01100 | Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne |
| PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania |
| PN-74/H-74200 | Rury stalowe za szwem gwintowane. |
| PN-81/H-02650 | Armatura i rurociągi |
| PN-74/H-74200 | Rury stalowe za szwem gwintowane. |
| PN-81/H-02650 | Armatura i rurociągi |
| PN-68/B-01411 | Wentylacja . Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. |

O.10.2.2.   Normy branżowe - BN

| Nr Normy Branż | Opis |
| --- | --- |
| BN-70/9080-02 | Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. |
| BN-72/8976-50 | Przejścia przez przegrody budowlane |
| BN-80/6775-033 | Krawężniki i obrzeża chodnikowe |
| BN-64/9321-01 | Obramowania i opaski. Warunki techniczne ustawiania i odbioru |
| BN-84/8865-40 | Szczelność przewodów wentylacyjnych . Wymagania i badania |
| BN-70/8865-05 | Przewody wentylacyjne z blachy |
| BN-70/8865-04 | Kształtki wentylacyjne z blachy |
| BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |

O.10.2.2.3 Wykaz Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą  89/106/EWG

| Numer PN | Tytuł PN |
| --- | --- |
| PN-EN 13499 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ( ETICS ) ze styropianu |
| PN-EN 13139:2002 (U) | Kruszywa do zapraw |
| PN-EN 13162:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 13171:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-EN 459-1:2002 (U) | Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności |
| PN-EN 934-2:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie |
| PN-B-06265 | Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 206-1 | Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-86/B-01806 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. |
| PN-EN 24624 | Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności |

## O.10.2.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

## Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru .Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru   do zatwierdzenia

## O.11.  Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

( §14.1 ust 2 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r)

Wymagania  dotyczą  materiałów  występujących  w  kilku  SST.  Szczegółowe  wymagania   dotyczące  materiałów  stosowanych  w  poszczególnych  rodzi  robót  -  podane  są dodatkowo w poszczególnych SST,

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm

## Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie   wymagań podstawowych. Dopuszcza się  poniższe  sposoby oznakowania wyrobów:

## 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo znakowania europejską: aprobatą  techniczną: bądź  krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną: z wymaganiami podstawowymi;

2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- 3/ Wszelkie stosowane wyroby  budowlane [materiały] powinny być nowe, odpowiadać

- Polskim Normom PN lub ZN [O.10.2. Wykaz norm] oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych \dokumentów:

- <> atesty

- <> certyfikaty

- <> aprobatę techniczną ITB

- <> certyfikat zgodności

O.11.1 Cegła .Cegła ceramiczna powinna spełniać następujące warunki techniczne:

<>  wykazać zgodność masy oznaczonej na cegłach wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

<>  wykazać zgodność z  PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła   PN-74/B-12002 -  Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka;  PN-68/B-10020;     Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze,  w  zakresie  oględzin, opukiwania i mierzenia:

-  wymiarów i kształtu cegły,

-  liczby szczerb i pęknięć,

-  odporności na uderzenia,

-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla,

<> wykazać zgodność z  PN-75/B-12001 – w  zakresie  dopuszczalnej  ilości  liczby cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub  częściowych.  Jednym    pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm  nie może przekraczać:

- dla cegły klasy 5 -15% cegieł badanych, Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 - nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%.

- dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 -10% cegieł badanych

<> wykazać zgodność z  PN-75/B-12001-  Odporności cegły na uderzenia.  Odporność  powinna być taka, aby

cegła upuszczona z wysokości 1,5 m. na inne cegły nie rozpadała się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż:

- dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki,

- dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki,

- dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk.

- O.11.2.  Cement . Do  zapraw  stosować - cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek);.

- Do wykonania betonu  należy  stosować  cementy  portlandzkie  marki 25,  35. 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych: PN- 88/B-30000 -   Cement portlandzki ; PN-88/B-30001- Cement portlandzki z dodatkami; PN-88/B-30005     cement hutniczy;  PN-B-30001/A2 - Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2); PN-EN-196-1  Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości;  PN-EN-196-2 -  Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

O.11.3.  Styropian ekspandowany; Płyty z samogasnącego polistyrenu ekspandowanego (PE rodzaju FS), gęstość 15+20 kg/m3 według PN-B-101I30:1999. o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600 x 1200 mm (dopuszczalne odchyłki +/- 2 mm) i o grubości nie większej niż 200 mm. o powierzchniach szorstkich. o krawędziach prostych. ostrych. bez wyszczerbień; sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleniowych (min. 8 tygodni). Wymagany  certyfikat   lub  Aprobata  techniczna  wydana  przez  ITB, stwierdzająca, że  styropian  ma cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

O.11.4  Płyty izolacyjne;  Płyty z samogasnącego polistyrenu ekspandowanego. gęstość min. 30 kg/m3 zgodnie z ITB-AT-15-5072/2001, o zwartej strukturze. o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600 x 1200 mm (dopuszczalne odchyłki +/- 2 mm) i o grubości nie większej niż 200 mm. o powierzchniach szorstkich, o krawędziach prostych. ostrych, bez wyszczerbień; sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleniowych (min. 8 tygodni). przeznaczone do zastosowania na ścianach zewnętrznych piwnicy. chłonność wody po 24h - 0,24%. długotrwała nasiąkliwość.(po 28 dniach) przy całkowitym zanurzeniu - 3.0%.

Wymagany certyfikat lub Aprobata  techniczna wydana przez ITB, stwierdzająca, że płyty styropianowe    mają cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

O.11.5  Klej do przyklejania styropianu: zaprawa klejącą w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą o dobrej przyczepności do podłoży mineralnych i płyt styropianowych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. paroprzepuszczalna. Wydajność ok. 4-5 kg/m2;

O.11.6  Blacha powlekana; blacha stalowa trapezowa  gr. 0,55 mm powlekana emalią typu w rąbkach na  zastrzał  w kolorze brązowym, zabezpieczona fabrycznie folią na czas prowadzenia robót montażowo - budowlanych.

O.11.7  Okna  PVC  białe,  uchylno  rozwieralne,  współczynnik przenikania ciepła „ k ‘ nie większy od 1,5  W/(m2*K). Szczegółowe dane techniczne zawiera zestawienie stolarki załączonej do Projektu.

O.11.8 Elementy orynnowania; (rynny i rury spustowe) z PCV

-.rynny, złączki rynnowe, narożniki wewnętrzne, narożniki zewnętrzne, denko rynny

-.uchwyt rynny doczołowy mocowany do podłoża za pomocą. wkrętów stalowych,

- leje spustowe z koszyczkiem,

- rury spustowe, złączka rury spustowej,

- kolana, trójniki, czyszczaki rewizyjne

- uchwyt rury spustowej, wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym - kołek rozporowy zakotwić w

konstrukcji ściany na min. 6 cm, zastosować kołek na całkowitej  głębokość otworu dł. 20-22 cm,

tak by wkręt był osadzony w sposób sztywny.

## O.12. Wymagania dotyczące maszyn, sprzętu i

## narzędzi

( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004 r)

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót     budowlanych zgodnie z założoną jakością

| LP | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | tarka do przecierania nierówności; |
| 2 | pędzel ławkowiec, wałek malarski; |
| 3 | mieszadło do kleju |
| 4 | wiertarka udarowa ,młoty udarowo- obrotowe |
| 5 | dozownik do piany montażowej |
| 6 | nóź z wymiennym ostrzem, piła z drobnym zębem do cięcia styropianu; |
| 7 | kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm do gładzi szpachlowej, szpachelka wąska ( 5 cm); |
| 8 | poziomica 1,0 m; łata aluminiowa 2,5 m; |
| 9 | piła do cięcia płytek |
| 10 | koparko – spycharka poj. łyżki 0,25 m3 lub 0,40 m3 |
| 11 | koparko - ładowarka poj. łyżki 0,25 m3 |
| 12 | spycharka gąsienicowa mocy 100 – 164 KM |
| 13 | żuraw samochodowy o udźwigu 10 t |
| 14 | żuraw samochodowy o udźwigu 5-6 t |
| 15 | agregat tynkarski wydajności 1,1-3,0 m3/h |
| 16 | betoniarka wolnospadowa elektryczna do 300 dm3 |
| 17 | mieszarka do zapraw |
| 18 | pompa o zapraw wysokość podnoszenia do 30 m wydajność 6 m3/h |
| 19 | wciągarka ręczna o mocy do 5 t |
| 20 | wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym o mocy do 3,0 t |
| 21 | wciągarka jednomasztowa |
| 22 | rusztowania rurowe wewnętrzne |
| 23 | rusztowania rurowe zewnętrzne |
| 24 | zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy dwubutlowy z przewodami i palnikiem |
| 25 | sprzęt do zagęszczania gruntu |
| 26 | piła tarczowa do przecinania kostki brukowej „ polbruk „ |

## O.13. Wymagania dotyczące środków transportu

( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )

O.13.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu

O.13.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Wymagania dotyczące środków transportu

- środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie  przewidzianym w umowie.

- wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą. spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych: środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- wymagania dotyczące transportu stolarki okiennej; stolarka musi być przewożona na specjalnych  stojakach w pozycji, w jakiej będzie zamontowana w budynku. W czasie transportu może być odchylona od pionu o 100 do 15° i spięta pasami zabezpieczającymi

O.13.4. Wymagania dotyczące transportu stolarki okiennej;

Stolarka musi być przewożona na specjalnych  stojakach w pozycji, w jakiej będzie zamontowana w budynku. W czasie transportu może być odchylona od pionu o 100 do 15° i spięta pasami zabezpieczającymi

O.13.5 Szczególne wymagania dotyczące transportu elementów  konstrukcji  stalowej

1/  Przy  transporcie  elementów  konstrukcji stalowych  środkami  drogowymi należy   dostosować  do  ograniczenia   wymiarów  i  masy  elementów   wysyłkowych   związanych  z  możliwościami  środków  transportu   i  obrysem  skrajni   ładunkowej  na  trasie  przejazdu.  W  transporcie  drogowym  zasadnicze  wymiary   i  masa  elementów  nie  powinna  być  większa  od:
- długość  11,0 m 
- szerokość  2,5 m
- wysokość  2,5 m
- masa  20 ton

W przypadku nietypowego transportu należy przeprowadzić szczegółowe badania trasy przejazdu oraz uzgodnić warunki przejazdu w władzami terenowymi i drogowymi.

2/ Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być  odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w suchych warunkach zgodnie z PN-82/M-82

3/ Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być odebrana protokolarnie przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego.

4/ Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej (wiązary, blachownice)                                                                                            zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania

5/ Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.

6/ Ciężkie elementy lub zespoły konstrukcji oraz maszyny i urządzenia dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników i przyciągarek szczękowych

7/ Elementy należy układać na składowisku w kolejności podawania ich do transportu

8/ Elementy należy układać na podkładkach drewnianych rozmieszczonych co 2,0 do 3,0 m jedna od  drugiej na wyrównanym i utwardzonym podłożu.

9/ Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń,

10/ Konstrukcję transportowana za pomocą żurawia należy przenosić co najmniej  1,0 m  nad  przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczenia.

11/ W celu zachowania  bezpieczeństwa  podnoszoną konstrukcję należy kierować z odpowiedniej  odległości zaczepionymi  do niej linami.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów   ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i innych parametrów  technicznych. Środki transportowe nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  użytkowanych odcinków dróg  na  koszt  Wykonawcy,

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

pojazdów na drogach publicznych, na dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy

O.14 Zasady przedmiaru i obmiaru robót

( §14.1 ust 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r)

O.14.1 Zasady wyliczania ilości, jednostki miary dla poszczególnych

robót

| LP | ROBOTY i ZASADY WYLICZANIA ILOŚCI | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe obiektów betonowych, żelbetowych wraz odwiezieniem gruzu na składowisko na teren budowy. | m3 |
| 1.2 | Demontaż elementów stalowych wraz odwiezieniem złomu na składowisko na teren budowy . | kg lub m2 |
| 1.3 | Demontaż i montaż różnych elementów występujących na ścianach. | szt |
| 1.4 | Demontaż i montaż linek pionowych instalacji odgromowej | mb |
| 2 | TYNKI, SZTABLATURY, OKŁADZINY WEWNETRZNE I ZEWNĘTRZNE |  |
| 2.1 | Tynki i gładzie oblicza się jako powierzchnie zmniejszone o otwory większe od 1 m2 | m2 |
| 2.2 | Osiatkowanie elementów stalowych i innych | m2 |
| 2.3 | Sztablatury oblicza się jako powierzchnie zmniejszone o otwory większe od 0,5 m2 | m2 |
| 2.4 | Okładziny wewnętrzne oblicza się jako faktyczne powierzchnie | m2 |
| 2.5 | Okładziny zewnętrzne cegłą lub płytkami klinkierowymi | m2 |
| 6 | ROBOTY DEKARSKIE |  |
| 6.1. | Krycie dachu stalową blacha powlekaną | m2 |
| 6.1 | Obróbki blacharskie | m2 |
| 6.2 | Montaż rynien i rur spustowych z z blachy stalowej powlekanej | m2 |
| 6.3 | Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej | m2 |
| 7 | RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE |  |
| 7.1. | Rusztowania oblicza się wg faktycznej powierzchni | m2 |
| 9 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - |  |
| 9.1 | Montaż ościeżnic | m2 |
| 9.2 | Montaż okien i drzwi | m2 |
| 9.3 | Tynki i gładzie wykonywane na ościeżnicach w zależności od szerokości pasa | mb |

| 10 | ROBOTY MUROWE |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Konstrukcje ścian murowanych obliczać należy wg poniższych zasad: - ilość wg wymiarów w stanie surowym. - od powierzchni ścian należy odejmować a/ powierzchnie otworów większych od 0,5 m2b/ powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych c/ powierzchnie ścian stworzonych z kanałów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych . |  |
| 10.2 | Okładziny i szpałdowanie ścian | m2 |
| 10.3 | Podokienniki, półki, stopnie | mb |
| 10.4 | Ścianki działowe | m2 |
| 11 | KONSTRUKCJE BETONOWE i ZELBETOWE |  |
| 11.1 | Podłoża betonowe | m2 |
| 11.2 | Betonowe nakrywy attyki, czapki kominowe | m2 |
| 11.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych. | ton |
| 11,4 | Montaż płyt stopowych otworowych | szt |
| 12 | ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU | m3 |
| 13 | POKRYCIA DACHOWE |  |
| 13.1 | Pokrycia dachowe oblicz a się jako powierzchni połaci dachowej wg figur geometrycznych | m2 |
| 13.2 | Liniowe obróbki blacharskie | m2 |
| 13.3 | Obróbki blacharskie różnych elementów punktowych, rur wywiewnych | szt |
| 13.4 | Rynny dachowe | mb |
| 13.5 | Rury spustowe | mb |
| 13.6 | Izolacja cieplna i paroprzepuszczalna | m2 |
| 14 | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, AKUSTYCZNE i CIEPLNE |  |
| 14.1 | Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne, akustyczne oblicza się jako powierzchnie pomniejszone o otwory większe od 1,0 m2 | m2 |
| 15 | TYNKI, SZTABLATURY, OKŁADZINY WEWNETRZNE I ZEWNĘTRZNE |  |
| 15.1 | Tynki i gładzie oblicza się jako powierzchnie zmniejszone o otwory większe od 1 m2 | m2 |
| 15.2 | Osiatkowanie elementów stalowych i innych | m2 |
| 15.3 | Sztablatury oblicza się jako powierzchnie zmniejszone o otwory większe od 0,5 m2 | m2 |
| 15.4 | Okładziny wewnętrzne oblicza się jako faktyczne powierzchnie | m2 |
| 15.5 | Spoinowanie ścian zewnętrznych i wyłożenie gzymsów | m |
| 15.6 | Czyszczenie i malowanie konserwacyjne elewacji zewnętrznych | m2 |
| 16. | POSADZKI |  |
| 16.1 | Warstwy wyrównawcze pod posadki | m2 |
| 16.2 | Listwy wpuszczone w warstwie wyrównawczej | m |
| 16,3 | Posadzki z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, t | m2 |
| 16,3 | Cokoły przy posadzkach | m |
| 17 | MALOWANIE |  |
| 17.1 | Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian i sufitów oblicza wg powierzchni pomniejszonej o: - powierzchnie większą od 3,0 m2 w przypadku malowania równocześnie nadproża i ościeżnicy - otwory o powierzchni większej od 3,0 m2 dolicza się do powierzchni malowanych ościeży. | m2 |
| 17.2 | Malowanie i szpachlowanie farbami olejnymi [ ftalowymi ] ścian i sufitów oblicza wg powierzchni pomniejszonej o: - powierzchnie większą od 1,0 m2 - otwory o powierzchni większej od 1,0 m2 dolicza się do powierzchni malowanych ościeży. | m2 |
| 17.3 | Malowanie olejne różnych elementów metalowych o powierzchni ponad 1,0 m2 oraz grzejników centralnego ogrzewania | m2 |
| 17.4 | Malowanie olejne różnych elementów metalowych o powierzchni do 0,5 m2 oraz grzejników centralnego ogrzewania | szt |

UWAGA:  Szczegółowe  zasady wyliczania ilości jednostki miary dla innych niż w powyższym

zestawieniu można przyjąć z ZAŁOŻEŃ  SZCZEGÓLOWYCH zawartych w poszczególnych KNR, [ KNNR ]

O.15. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych

i prac towarzyszących

(§14.1 ust 9  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r)

Prace towarzyszące  są  to  prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do  robót  tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza

- nie dotyczy

## O.16. Częściowe odbiory robót

## W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu,

## O.16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

## O.16.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru  .

## O.17. Końcowy [ostateczny] odbiór robót

O.17.1. Zasady końcowego odbioru robót

Odbiór końcowy [ostateczny] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Zleceniodawcę

Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza fakt zakończenia robót. Wpis d powinien być  dokonany nie  później jak 5 dni po wpisie Kierownika budowy o zakończeniu robót.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie   O.17.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

### O.17.2. Podstawowe dokumenty przy końcowym odbiorze robót

### Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do końcowego  odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- dzienniki budowy  (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie PZJ,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## O.18. Pogwarancyjny odbiór robót

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  O.17 „Końcowy odbiór robót ”.